LET OP MAAK KEUZE!

43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.42 	METAALPROFIELEN

43.91.10-…	ANTI-KLIMBEVEILIGING

0. RVS ANTI-KLIMBEVEILIGING

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Pointflex® anti-klimstrip.

Omschrijving:

- RVS anti-klimstrip.

- Zeer flexibel toepasbaar.

Kleur: blank RVS.

Pointflex® anti-klimstrip RVS 316.

- Materiaal: RVS 316.

- Tandhoogte (mm): 60.

- Stripbreedte (mm): 15.

- Lengte (mm): 980.

Pointflex® anti-klimstrip RVS 304.

- Materiaal: RVS 304.

- Tandhoogte (mm): 60.

- Stripbreedte (mm): 15.

- Lengte (mm): 980.

Toebehoren:

- Bevestigingsmateriaal.

.01	    DAKRAND/ANDERS

- Anti-klimstrip voor dakrand of gebruik elders dankzij flexibel systeem.