LET OP MAAK KEUZE!

43		METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN

  - ROOSTERS

43.32.20-…	WANDROOSTER

0. RVS SCHOEPENROOSTER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: RVS schoepenroosters.

Omschrijving:

- RVS buitenmuurrooster.

- Mogelijkheid RAL-kleuren toe te passen.

Materiaal: RVS 304.

Materiaaldikte (mm): 1.

Kleur: blank RVS.

V1712

- Doorlaat (cm2): 54.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 4,7.

- Jaloeziebreedte (mm): 140.

- Afmeting (B x H)(mm): 170 x 120.

V1717

- Doorlaat (cm2): 85.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 7,4.

- Jaloeziebreedte (mm): 140.

- Afmeting (B x H)(mm): 170 x 170.

V2222

- Doorlaat (cm2): 162.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 13,0.

- Jaloeziebreedte (mm): 190.

- Afmeting (B x H)(mm): 220 x 220.

V2512

- Doorlaat (cm2): 74.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 5,5.

- Jaloeziebreedte (mm): 190.

- Afmeting (B x H)(mm): 250 x 120.

V2727

- Doorlaat (cm2): 220.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 20,3.

- Jaloeziebreedte (mm): 240.

- Afmeting (B x H)(mm): 270 x 270.

GZ1717

- Doorlaat (cm2): 85.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 7,0.

- Jaloeziebreedte (mm): 140.

- Afmeting (B x H)(mm): 170 x 170.

GZ2224

- Doorlaat (cm2): 177.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 12,3.

- Jaloeziebreedte (mm): 190.

- Afmeting (B x H)(mm): 220 x 240.

GZ2727

- Doorlaat (cm2): 220.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 21,4.

- Jaloeziebreedte (mm): 240.

- Afmeting (B x H)(mm): 270 x 270.

GZ3434

- Doorlaat (cm2): 340.

- Ventilatiecapaciteit (dm3/s 1Pa): 30,2.

- Jaloeziebreedte (mm): 2 x 140.

- Afmeting (B x H)(mm): 340 x 340.

Toebehoren:

- Glasvezel insektengaas t.b.v. RVS-schoepenroosters.

.01	    BUITENWAND

- RVS schoepenrooster voor gebruik aan buitenmuur.