LET OP MAAK KEUZE!

22		METSELWERK

  - KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.59-…	VENTILATIEKOKER

0. VENTILATIEKOKER

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: TS muurbuis met nylon klemrooster.

Omschrijving:

- PVC buis met klemrooster t.b.v. spouwventilatie.

- Perfecte toepassing voor ventilatie in stukwerkgevels.

- Ook achteraf aan te brengen.

Materiaal:

- Buis: grijs PVC.

- Klemrooster: nylon.

Kleur rooster:

- Grijs.

- Wit.

- Zwart.

TS-30:

- Luchtdoorlaat (mm2): 200.

- Buitenmaat rooster (Ø mm): 30.

- Buitenmaat muurbuis (Ø mm): 32.

TS-50:

- Luchtdoorlaat (mm2): 600.

- Buitenmaat rooster (Ø mm): 50.

- Buitenmaat muurbuis (Ø mm): 50.

TS-80:

- Luchtdoorlaat (mm2): 1850.

- Buitenmaat rooster (Ø mm): 80.

- Buitenmaat muurbuis (Ø mm): 75.

.01	    BUITENWAND, SPOUWMUUR

- Achteraf aan te brengen ventilatiebuis met klemrooster aan buitenwand t.b.v. spouwventilatie.